Таблица равнопрочной замены арматуры

По своим характеристикам композитная арматура намного превосходит металлическую. Она в разы прочнее и в разы легче металлической и сравнивать цену за тонну совершенно некорректно. Для одних и тех же конструкций композитная арматура используется меньшего диаметра, чем аналогичная металлическая. Поэтому, верным следует считать сравнение за погонный метр.

Под равнопрочным диаметром понимается такой наружный диаметр композитной арматуры, при котором её прочность соответствует прочности стальной арматуры заданного диаметра.

| Арматура стальная класс А-III (А400С) | Арматура композитная «УралАрмаПром» |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | Вес 1 м.п. в кг. | Кол-во метро в 1 тн | Диаметр, мм | Вес 1 м.п. в кг. | Кол-во метров в 1тн |
| Ø 8 | 0,4 | 2 532 | Ø 6 | 0,040 | 25 000 |
| Ø 10 | 0,62 | 1 621 | Ø 7 | 0,062 | 16 129 |
| Ø 12 | 0,89 | 1 126 | Ø 8 | 0,080 | 12 500 |
| Ø 14 | 1,21 | 826 | Ø 10 | 0,120 | 8 333 |
| Ø 16 | 1,58 | 633 | Ø 12 | 0,200 | 5 000 |
| Ø 18 | 2 | 500 | Ø 14 | 0,280 | 3 571 |
| Ø 20 | 2,47 | 405 | Ø 16 | 0,340 | 2 941 |
| Ø 22 | 2,98 | 336 | Ø 18 | 0,450 | 2 222 |